# Геотекстиль РУНО

# ПРАЙС-ЛИСТ от 02.01.2019

С июля 2004 года Завод кровельных материалов АКВАИЗОЛ впервые на Украине начал серийное производство полиэфирных геотекстильных материалов   шириной   до 3,03 м. Геотекстиль РУНО (ТУ У 17.5-25178147-002-2004) - это нетканое полотно, изготовленное из   первичного полиэфирного волокна высшего качества методом иглопробивания. Геотекстили РУНО проходят двойную термообработку методом горячего каландрирования с последующей термофиксацией.

Основные сферы применения геотекстиля РУНО – дорожное и железнодорожное строительство, гидротехнические сооружения, прокладка туннелей и трубопроводов, защита подземных частей жилых и промышленных зданий, создание искусственных водоемов.

| Наименование | Плотность, г/м2 | Разрывная нагрузка прод/попер., кН/м | Прочность на раздир, Н | Предельное удлинение прод/попер, % | Толщина, мм | Длина рулона, м (ширина рулона 3,03/ 1,01 м) | Цена в грн., м2 с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Геотекстиль термофиксированный, каландрированный |  |  |  |  |  |  |  |
| Руно 80 | 80 | 2,4/1,6 | 60 | 30/50 | 0,6 | 350/300 | 8,58 |
| Руно 100 | 100 | 3,0/2,2 | 70 | 30/50 | 0,9 | 300/250 | 10,38 |
| Руно 120 | 120 | 4,0/3,4 | 90 | 30/50 | 1,2 | 250/250 | 11,64 |
| Руно 140 | 140 | 4,0/3,8 | 100 | 30/50 | 1,3 | 200 | 13,02 |
| Руно 160 | 160 | 4,4/4,2 | 110 | 30/50 | 1,4 | 200 | 14,88 |
| Руно 180 | 180 | 4,9/5,2 | 130 | 35/55 | 1,5 | 150 | 16,92 |
| Руно 200 | 200 | 6,0/7,0 | 150 | 40/60 | 1,6 | 150 | 18,42 |
| Руно 240 | 240 | 7,4/9,2 | 180 | 40/60 | 1,8 | 150 | 21,42 |
| Руно 300 | 300 | 9,0/16,0 | 240 | 50/65 | 2,1 | 100 | 26,76 |
| * По согласованию с заказчиком геотекстиль может производиться без термофиксации и каландрирования. Геотекстиль пропитанный ( термофиксированный, каландрированный, химически скрепленный) |  |  |  |  |  |  |  |
| Руно 120 П | 120 | 6,5/3,8 | 60 | 20/28 | 0,7 | 250 | 15,66 |
| Руно 140 П | 140 | 9,0/3,8 | 70 | 22/30 | 0,8 | 200 | 16,50 |
| Руно 160 П | 160 | 10,0/4,8 | 80 | 20/30 | 1,0 | 200 | 19,26 |
| Руно 180 П | 180 | 11,6/6,2 | 105 | 20/34 | 1,2 | 200 | 20,70 |
| Руно 200 П | 200 | 12,0/7,4 | 115 | 22/35 | 1,4 | 150 | 23,46 |
| Руно 250 П | 250 | 14,0/9,6 | 167 | 23/36 | 1,9 | 100 | 29,22 |
| Руно 300 П | 300 | 15,0/10,4 | 180 | 24/36 | 2,2 | 100 | 35,04 |

** Геотекстиль может производиться  по заказу с заданными характеристиками.

Устойчивость геотекстиля руно

| Природный УФ | устойчив | Кислоты | устойчив | Термостойкость | 220 оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вода | устойчив | Щелочи | устойчив |  |  |